三元锂电池和磷酸铁锂电池的识别方法

首先要了解常见锂电池的常规种类，新能源锂电池主要分为两种。

第1种锂电池

以国内的新能源（ATL电池），邦凯电池，美拜，比克、三和朝阳等为代表。

这种锂电池所用的材料一般是三元，它在容量大，能量密度高的优点横行在各个电芯厂，现在三元电池的能量密度在580Wh/升左右，钴酸锂的工作电压一般是2.75V~4.2V，像国内新能源企业ATL现在在做4.35V电压体系的电池，能量密度也可以高达650Wh/升左右。

这些电池一般用在智能手机，平板电脑、笔记本电脑，蓝牙耳机上较为常见。

有个纠结之处就是国内也有不少厂家用三元材料将电芯做到5C以上放电，例如：超威、天能、福斯特、电科电源等电池企业，这些电池可以用在独轮车、思维车、电动摩托车上，其性能一样可以满足客户的产品要求，并且被广大用户认可。

第2种磷酸铁锂电池

以国内的比亚迪，沃特玛，中航锂电等电池厂为代表的动力电池企业。

这种电池所用材料为磷酸铁锂，简称铁电池，主要以安全和循环寿命长著称，铁电池的工作电压一般是2.3v~3.65V之间，循环寿命高达2000次以上，做的好点的动力电池企业，能将电池工作电压扩展到2.0V~3.65V之间。

这种动力电芯，经常被用在电动大巴，电动汽车，电动叉车，移动机站上。

基本常识：怎么区别铁电池和锂电池？

1、从型状上不能识别，主要还是要看对应电芯型号的规格书看放电倍率，同一款电池即可以做铁电池，也可以做三元锂电池。

2、可以从电池外观标识上识别，正常电芯出厂都有“条形码”标识，上面含盖了很多信息。但国内也常有不良电芯厂家，没良心的干坏事儿，虚标，造假等。

小技巧：电池芯能量密度的计算方法如下。

能量密度（Wh/升）＝容量×平台电压÷体积÷1000（换算单位）

铁电池的平台电压：3.2V；三元锂电的平台电压一般是3.7V。

圆柱型体积＝πr2；×h ；

长方形体积＝长×宽×高；